Добавка противоморозная комплексная

Кратасол Крио-П

1. Описание продукта

«Кратасол Крио-П» относится к группе суперпластифицирующих и противоморозных.

Добавка - является комплексным продуктом, включающим полиметиленнафталинсульфонаты натрия различной молекулярной массы и  смеси неорганических солей.

«Кратасол Крио-П» обеспечивает ускоренный набор прочности бетона в начальные сроки твердения при отрицательных температурах наружного воздуха, также дополнительно увеличивает удобоукладываемость бетонной смеси.

2. Области применения

Добавки «Кратасол Крио-П» предназначен для производства товарного бетона и строительных растворов в зимних условиях с целью недопущения их замерзания при транспортировании до момента укладки и обеспечения нормативного набора прочности при отрицательных температурах.

Добавка используюется:

- для предотвращения замерзания бетонной смеси при возведении монолитных и сборно-монолитных бетонных и железобетонных конструкций до начала активной тепловой обработки или термосного выдерживания;

- для замоноличивания стыков железобетонных конструкций при строительстве сборных и сборно-монолитных зданий в зимнее время на открытом воздухе;

- для работы с бетонами и растворами при температуре окружающего воздуха до минус 25ºС. Добавка обеспечивает протекание процессов гидратации цемента при температуре твердения до минус 25ºС.

При ведении монолитного строительства необходимо соблюдать требования СНиП 3.03.01. На момент замерзания бетона, должны быть предусмотрены меры по обеспечению им набора прочности не менее 20% от проектной.

Допускается применение добавки при изготовлении сборных железобетонных конструкций в качестве ускорителей твердения при температуре тепловой обработки не выше 70ºС.

3. Строительно-технологические свойства

Добавка «Кратасол Крио-П» позволяет обеспечить:

- набор прочности бетона 30% и более от марочной через 28 суток твердения при температуре до минус 25ºС без применения тепловой обработки;

- снижение водопотребности бетонной смеси на 20 %;

- увеличение марки по удобоукладываемости с П1 до П5;

- возможность бетонирования до начала проведения активной тепловой обработки в условиях расчетных температур твердения бетона до минус 25 ºС;

После выдерживания в условиях отрицательных температур бетон с добавкой «Кратасол Крио-П» при дальнейшем естественном твердении в течение 28 суток набирает проектную прочность.

Добавка «Кратасол Крио-П» не являются коррозионно-активными компонентами бетона и не вызывают коррозию стальной арматуры.

4. Дозировки:

Рекомендуемые дозировки добавок в расчете на 100 кг цемента!!! (расчет ведется исключительно по цементу а не по общей массе смеси, в зависимости от температуры окружающей среды

| Наименование добавки | Температура наружного воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | минус 0…5 | минус 6…10 | минус 11…15 | минус 16…20 | минус 20…25 |
| Кратасол Крио-П | 4-5 кг | 5-7 кг | 7-10 кг | 10-13 кг | 13-17 кг |

Дозировка добавки зависит технологии, вида цемента, состава бетонной смеси и технических требований к бетону.

5. Проектирование и подбор состава бетона

Подбор состава бетона с добавкой «Кратасол Крио-П» заключается в корректировке рабочего состава бетона без добавки с учетом целей максимального обеспечения требуемых свойств бетонной смеси и бетона.

При подборе состава бетонной смеси должны применяться те же материалы, которые использовались при подборе состава бетона без добавки.

Подбор состава бетона следует производить по ГОСТ 27006 любым методом, удовлетворяющим проектным требованиям, предъявляемым к бетонной смеси и бетону, с последующей корректировкой свойств за счет снижения расхода воды и назначения оптимальной дозировки.

Для бетонов с расходом цемента меньше, чем 350 кг/м3, при температуре ниже минус 20ºС дозировку добавки следует увеличить на 30 – 50 %. Оптимальное количество добавки подбирается экспериментально в лабораторных условиях.

Температура бетонной смеси должна назначаться строительной лабораторией исходя из условий производства, сроков загустевания, теплопотерь при транспортировании, а также технико-экономических показателей.  Бетонную смесь с противоморозными добавками рекомендуется приготавливать с температурой на выходе из смесителя 15 – 25 ºС.

Подбор состава бетона с добавкой следует проводить в лабораторных условиях на сухих заполнителях, учитывая влажность добавки в форме порошка и воду, содержащуюся в растворе добавки.

Все подобранные в лабораторных условиях составы бетонов, режимы уплотнения и режимы тепловой обработки следует проверить и при необходимости откорректировать в производственных условиях.

При применении противоморозной добавки за основу принимают производственный состав и осуществляют его корректировку в зависимости от целей введения с учетом следующих положений:

- при добавлении добавок на объекте строительства непосредственно в автобетоносмеситель, необходимо заранее произвести корректировку удобоукладываемости на заводе-изготовителе, чтобы получить заданную подвижность после добавления добавки;

- длительность перемешивания при дозировании добавок в автобетоносмеситель должна составлять из расчета 5 минут на 1 м3 бетонной смеси, но не менее 20 минут;

- для повышения удобоукладываемости бетонной смеси, необходимо откорректировать дозировку добавки, необходимую для получения заданной марки по удобоукладываемости, не изменяя количество воды затворения.

6. Упаковка, транспортировка и хранение

В жидкой форме добавка «Кратасол Крио-П» поставляется наливом в авто- и железнодорожных цистернах, а также в пластиковой таре различной емкости.

Добавки не изменяют свои характеристики при воздействии прямых солнечных лучей в широком диапазоне температур, а также после оттаивания и гомогенизации водного раствора.

Срок годности противоморозной комплексной добавки «Кратасол Крио-П» – 12 месяцев с даты изготовления.